      




百色绿动环保有限公司危险废物信息公开表
2026年第3季度
	企业名称
	主要产品
	产生危险废物
种类及编号
	危险废物实际
产生量（吨）
	实际利用
处置量（吨）
	利用处置
去向
	本季度末仓库贮存量（吨）
	备注

	百色绿动环保有限公司
	发电量2683.41
万kw.h
	生活垃圾焚烧飞灰
（HW18）
（772-002-18）
	1230.664
	1119.469
	靖西市生活垃圾填埋场
	279.674
	上季度末储存量为168.479吨

	
	
	废机油
（HW08 ）（900-249-08）
	0
	0
	广西深投环保科技有限公司
	0.12
	上季度末储存量为0.12吨

	
	
	旧布袋
（HW49） （900-041-49）
	0
	0
	
	0
	上季度末储存量为0吨

	
	
	废渗透膜
（HW49）
（ 900-015-13）
	0
	0
	
	0
	上季度末储存量为0吨

	
	
	废油桶
（HW08 ）
（900-249-08）
	0
	0
	
	0
	上季度末储存量为0吨


说明：上季度末危废贮存量+本季度危废产生量=本季度实际处置量+本季度末危废贮存量




百色绿动环保有限公司
垃圾焚烧螯合飞灰含水率及重金属浸出毒性监测数据汇总表
2026年第3季度 
	
标准值
检测时间
	检测因子

	
	含水率
	铜
	锌
	铅
	镉
	铍
	镍
	总铬
	砷
	钡
	汞
	硒
	六价铬

	
	/
	40
	100
	0.25
	0.15
	0.02
	0.5
	4.5
	0.3
	25
	0.05
	0.1
	1.5

	单位
	%
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L

	2026年07月08日
	32.7
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.0116
	ND
	0.122
	0.00008
	0.00164
	ND

	2026年07月22日
	24.9
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.0329
	ND
	0.0749
	ND
	0.00138
	ND

	2026年08月07日
	24.4
	ND
	0.09
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.0402
	ND
	0.322
	0.00091
	0.00128
	ND

	2026年08月24日
	21.2
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.695
	0.00026
	0.00139
	ND

	2026年09月09日
	24.0
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.0474
	0.0207
	2.06
	ND
	0.00224
	ND

	2026年09月23日
	21.0
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.09
	0.00021
	0.00231
	ND



注：我司螯合飞灰含水率及重金属浸出毒性监测按每批次委托广西荣辉环境有限公司监测，表中数据为随机抽取部分检测数据，“ND”为未检出。
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